材料学院初试考试大纲

| 科目名称 | 材料科学基础 | 科目代码 | 811 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |
| 1、材料结构的基本知识：原子结构，原子结合键，原子排列（有序/无序）。 2、材料中的晶体结构：晶体学基础，纯金属的晶体结构，离子晶体的结构，共价晶体的结构。 3、高分子材料与陶瓷材料的结构：高分子材料概述，高分子链的结构及构象，高分子的聚集态结构，高分子材料的性能与结构；陶瓷材料的概念、晶体结构、相图/相变及其基本性能。 4、晶体缺陷：点缺陷，位错的基本概念，位错的能量及交互作用，晶体中的界面。 5、材料的相结构及相图：材料的相结构，二元相图及其类型，复杂相图分析，相图的热力学基础，三元系相图及其类型。 6、材料的凝固：材料凝固时晶核的形成，材料凝固时晶体的生长，固溶体合金的凝固，共晶合金的凝固，制造工艺与凝固组织，用凝固法材料的制备技术，材料非晶。 7、扩散与固态相变：扩散定律及其应用，扩散机制，影响扩散的因素与扩散驱动力，几个特殊的有关扩散的实际问题，固态相变中的形核，固态相变的晶体成长，扩散型相变，无扩散相变。 8、材料的变形与断裂：金属变形概述，金属的弹性变形，滑移与孪晶变形，单晶体的塑性变形，多晶体的塑性变形，纯金属的变形强化，合金的变形与强化，冷变形金属的组织与性能，金属的断裂，冷变形金属的回复阶段，冷变形金属的再结晶，金属的热变形、蠕变与超塑性，陶瓷晶体的变形。 9、材料概论：金属材料，高分子材料，工程结构陶瓷材料，复合材料。 10、钢的热处理：钢在加热时的转变，钢在冷却时的转变，钢在回火时的转变，钢的淬火与回火。 |
| 二、考试形式及试卷结构 |
| 采用笔试方式。考试时间为180分钟，试卷满分150分。 题型为选择题、填空题、判断题、概念解释题、简答题、综合题 |
| 参考书目： |
| 1、《金属学与热处理》，崔忠圻、覃耀春编，2007年第2版 2、《材料科学基础》，陶杰、姚正军、薛峰编，化学工业出版社，2007年第1版 |

复试科目考试大纲

| 科目名称 | 工程材料 | 科目代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |
| （一）金属学部分 ⒈金属力学性能 各种力学性能指标的物理意义、单位、应用： —— 强度；塑性；冲击韧性；硬度（HB，HRC，HRB）；疲劳强度；断裂韧性。 ⒉晶体结构与结晶 （1） 细晶强化的概念。 （2） 晶体结构的基本概念 —— 晶体，晶格，晶胞，三种常见的金属晶格。（重点） （3） 金属的结晶、结晶过程、晶核的形成，长大规律及影响因素。（重点） （4） 过冷度的概念，形核、长大与过冷度的关系。 （5） 晶面，晶向，晶格常数，晶格的致密度；晶体的各向异性。 （6） 晶体缺陷（点、线、面缺陷，位错等概念）。 （7） 晶粒度；同素异构转变。 （8） 固溶体、化合物的晶体结构及性能特点。固溶强化及其实际应用。（重点） 3.金属的塑性变形与再结晶 （1）金属的塑性变形及其本质。（重点） （2）金属在塑性变形时组织和性能的变化。 （3）金属再结晶时组织和性能的变化。（重点） （4）有关滑移的机理。 （5）掌握加工硬化、细晶强化的概念。 4.二元合金 （1）二元合金相图的基本概念：相、组织组成物、组元、相图、合金、合金系等； （2）匀晶、共晶、包晶相图的分析方法；（重点） （3）杠杆定律及其应用。（重点） 5. 铁碳合金 （1） 铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、菜氏体的组织和性能特点。 （2） 铁碳合金相图分析。（重点） （3） 根据相图，分析各种典型成份的铁碳合金的结晶过程。（重点） （4） 应用杠杆定律计算相组成物及组织组成物的相对含量。（重点） （5） 铁碳合金的成分、组织与性能之间的关系。 （6） 钢中常见杂质对钢的性能的影响。 （7） 铁碳相图的应用。 （8） 钢的分类、编号及应用。 （二）热处理部分 ⒈ 奥氏体晶粒长大的影响因素及控制方法。 2. 过冷奥氏体等温冷却曲线，转变温度与转变产物的组织形态 、性能间的关系。（重点） 3. 过冷奥氏体连续冷却转变曲线的特点，冷却速度对组织和性能的影响。 4. 四种常规热处理的目的、工艺特点及应用。（重点） ⒌ 奥氏体形成过程，本质晶粒度与实际晶粒度的含义。 ⒍ 各种热处理的具体工艺过程。 ⒎ 非共析钢C曲线的特点；掌握影响C曲线的因素； ⒏ 淬透性与淬硬性的区别（从概念及影响因素两方面）。 ⒐ 了解钢的表面淬火；化学热处理。 10 淬火、回火的具体工艺及原理。（重点） （三）金属材料部分 ⒈ 合金元素在钢中的作用，尤其是合金元素对钢的热处理的影响。 ⒉ 合金钢的编号方法，会辩认各种钢号。（重点） ⒊ 各类合金结构钢、刃具钢、不锈钢的成分，热处理方法，热处理后的组织，性能的特点以及主要用途。（重点） ⒋ 铸铁的石墨化原理，石墨的形态、大小对铸铁性能的影响。 ⒌ 铸铁的常用热处理的方法和目的。 ⒍ 了解可锻铸铁、特殊性能铸铁。 ⒎ 灰铸铁和球墨铸铁的成分，组织，性能特点，牌号及用途。 ⒏ 铝合金的编号及用途。 ⒐ 简单了解铜合金及轴承合金的编号方法和用途。 |
| 二、考试形式及试卷结构 |
| 采用笔试方式。考试时间为120分钟，试卷满分100分。 题型为填空题、选择题、判断题、概念解释题、简答题、计算题、综合题 |
| 参考书目： |
| 《工程材料》，文九巴著，机械工业出版社，2005年第1版； |
| 科目名称 | 金属工艺学 | 科目代码 |  |
| 一、考试范围及要点 |
| 1、材料的基本知识 金属材料的力学性能。熟悉铁碳合金的基本组织和性能，铁碳合金状态图的分析，碳钢的种类，铸铁的种类。熟悉钢的普通热处理退火、正火、淬火和回火。 2、铸造成形。了解液态成形理论基础，熟悉金属及合金的凝固，金属及合金的铸造性能，铸造性能对铸件质量的影响。了解各种铸造方法，了解砂型铸造和常用特种铸造方法的特点。了解铸造工艺设计。了解砂型铸造浇注位置、分型面及铸造工艺参数的选择。了解铸件结构工艺性，具有分析零件铸造结构工艺性的初步能力。 3、塑性成形。了解塑性成形基础知识，熟悉塑性成形实质、冷变形强化与再结晶、锻造流线和可锻性。掌握自由锻和锤上模锻的特点及工艺过程。熟悉板料冲压的特点、工艺过程及应用。了解其他压力加工方法的特点及应用。 4、焊接。了解熔焊基础知识。熟悉焊接冶金过程和热过程及其对焊接组织、性能和焊接应力、变形的影响。熟悉常用焊接方法的特点、工艺及应用。了解金属的焊接性能及焊接接头的工艺设计。了解常见的焊接缺陷及防止措施。 5、切削加工成形，掌握切削加工的基本知识。掌握切削运动及切削要素，常用刀具的材料和结构特点，熟悉车刀的主要角度。了解金属切削过程。掌握常用加工方法（车削、钻削、刨削、铣削、磨削等）的切削运动特点与工艺特点及其应用，基本掌握零件典型表面加工方案。 |
| 二、考试形式及试卷结构 |
| 采用笔试方式。考试时间为120分钟，试卷满分100分。 题型为概念解释题、简答题、综合题。 |
| 参考书目： |
| 《金属工艺学》（上、下册），邓文英著，机械工业出版社 |