《材料科学与工程基础》考试大纲

（总分150分，考试时间 3小时）

掌握材料科学与工程学科的内涵、范畴及研究内容，能将材料科学的基础理论与国内国际材料的发展实践相结合，揭示材料组成—材料结构－材料性质三者之间的联系。

第一章   晶体结构缺陷

- 掌握晶体结构中的点缺陷。

- 掌握几种典型的无机化合物晶体结构（钙钛矿、尖晶石、金红石等）。

- 掌握固溶体的分类及研究方法。

- 缺陷化学反应式的建立。

本章重点：晶体结构中点缺陷的分类。

本章难点：固溶体的分类及研究方法。

第二章   熔体与玻璃体

基本要求：

- 熔体的结构。

- 熔体的性质。

- 玻璃的通性。

- 玻璃的形成。

- 玻璃的结构学说。

- 常见玻璃的结构。

- 玻璃的热历史。

本章重点：玻璃的形成条件。

本章难点：熔体和玻璃体的结构。

第三章   相平衡

基本要求：

- 理解硅酸盐系统相平衡特点。

- 理解相图热力学的基本原理。

- 掌握单元系统相图及应用。

- 掌握二元系统相图及应用。

- 掌握三元系统相图及应用。

本章重点：二元和三元系统基本相图。

本章难点： 专业相图的应用。

第四章   扩散

基本要求：

- 扩散方程。

- 扩散过程的热力学理论。

- 扩散过程的微观理论。

- 固体材料中的扩散及影响扩散的诸因素。

本章重点：扩散过程的微观理论。

本章难点：扩散过程的热力学理论。

第五章   固相反应

基本要求：

- 了解固相反应及动力学特征。

- 掌握固相反应的动力学方程。

- 熟识影响固相反应的因素。

本章重点：固相反应及动力学特征。

本章难点：固相反应的动力学方程。

第六章  相变

基本要求：

- 了解相变的分类。

- 掌握液—固相变过程。

- 掌握相图的热力学推导。

- 掌握液—液相变过程。

本章重点：液—固相变过程。

第七章  烧结

基本要求：

1.了解烧结的基本概念及推动力。

2.掌握固相烧结和液相烧结的四种传质方式。

3.掌握晶核生长与二次再结晶。

4.深刻理解影响烧结的因素及特种烧结原理。

本章重点：液—固相变过程。